System StoCretec 1.2 StoPox WL 100

Tynk cementowy, cementowo-wapienny, gipsowy

Przygotowanie podłoża

Ścianę, sufit dokładnie odkurzyć. Sprawdzić nośność podłoża. Fragmenty słabe, osypujące się usunąć i wykonać na nowo.

Aplikacja systemu posadzkowego

Przed przystąpieniem do prac zapoznać się z instrukcjami technicznymi wszystkich materiałów. Prace prowadzić tylko wtedy, gdy temperatura i wilgotność powietrza i podłoża są zgodne z wytycznymi zapisanymi w instrukcji.

1. Impregnacja wzmacniająca podłoża

Podłoże dwu-trzykrotnie zaimpregnować materiałem StoPlex W tak, aby je nasycić, ale aby na powierzchni po wyschnięciu nie utworzył się lśniący film akrylowy.

Parametry materiału impregnującego:

- gęstość ok. 1,0 kg/dm3,

- zawartość części stałych min. 8%,

- odczyn pH 7,5-8,5.

2. Gruntowanie podłoża

Wymieszać żywicę epoksydową StoPox WG 100 z utwardzaczem i 10% dodatkiem wody. Nanieść na przygotowane podłoże betonowe za pomocą wałka nylonowego o włosiu długości ok. 13 mm. Pozostawić do utwardzenia. Zaleca się, aby żywica do gruntowania miała kolor taki sam, jak żywica powłoki.

Parametry żywicy:

- przyczepność do podłoża min. 1,5 MPa,

- lepkość 800-1200 mPa∙s,

- zawartość części stałych ok. 72%.

3. Powłoka

Wymieszać żywicę epoksydową StoPox WL 100 z utwardzaczem. Nanieść na zagruntowane podłoże za pomocą wałka nylonowego o włosiu długości ok. 13 mm. Pozostawić do utwardzenia.

Parametry żywicy:

- przyczepność do podłoża min. 1,5 MPa,

- lepkość 2400-3600 mPa∙s,

- zawartość części stałych ok. 68%.