System StoCretec 2.5 StoPox CS 100 gładki

Podłoża niskochłonne

Przygotowanie podłoża

Podłoże przeszlifować tarczą diamentową, z płytek ceramicznych zdjąć szkliwo. Następnie podłoże dokładnie odkurzyć. Ubytki i fugi wyrównać szpachlą epoksydową.

Aplikacja systemu posadzkowego

Przed przystąpieniem do prac zapoznać się z instrukcjami technicznymi wszystkich materiałów. Prace prowadzić tylko wtedy, gdy temperatura i wilgotność powietrza i podłoża są zgodne z wytycznymi zapisanymi w instrukcji.

1. Gruntowanie podłoża

Wymieszać żywicę epoksydową StoPox WG 100 z utwardzaczem i 10% dodatkiem wody. Nanieść na przygotowane podłoże betonowe za pomocą ściągaczki gumowej i wyrównać wałkiem nylonowym o włosiu długości ok. 13 mm. Obsypać kolorowym piaskiem kwarcowym frakcji 1,0-1,8 mm. Pozostawić do utwardzenia.

Parametry żywicy:

- przyczepność do podłoża min. 1,5 MPa,

- lepkość 800-1200 mPa∙s,

- zawartość części stałych ok. 72%.

2. Warstwa zasadnicza

Wymieszać żywicę epoksydową StoPox CS 100 z utwardzaczem, dosypać wypełniacz StoQuarz RF i kolorowy piasek kwarcowy i ponownie wymieszać. Nanieść na zagruntowane podłoże za pomocą szerokiej szpachli stalowej. Obsypać kolorowym piaskiem kwarcowym. Powierzchnię zatrzeć lekką zacieraczką do żywic. Pozostawić do utwardzenia.

Parametry żywicy:

- przyczepność do podłoża min. 2,0 MPa,

- lepkość 480-720 mPa∙s,

- twardość w skali Shore’a D 42-48.

3. Warstwa dosączająca

Wymieszać żywicę epoksydową StoPox CS 100 z utwardzaczem. Nanieść na posadzkę za pomocą ściągaczki gumowej. Pozostawić do utwardzenia.

Parametry żywicy:

- przyczepność do podłoża min. 2,0 MPa,

- lepkość 480-720 mPa∙s,

- twardość w skali Shore’a D 42-48.

4. Lakier matowy (warstwa opcjonalna)

Wymieszać żywicę epoksydową StoPox WL 150 transparent z utwardzaczem. Nanieść na podłoże za pomocą ściągaczki gumowej i wyrównać wałkiem nylonowym o włosiu długości ok. 13 mm. Pozostawić do utwardzenia.

Parametry żywicy:

- przyczepność do podłoża min. 1,5 MPa,

- lepkość 250-450 mPa∙s,

- ścieralność w teście Taber do 29 mg (CS10/1000U/1000g).