System StoCretec 2.8 StoCrete PU 250

Podłoże betonowe

Przygotowanie podłoża

Z podłoża betonowego usunąć mleczko cementowe przez śrutowanie, naciąć bruzdy kotwiące, powierzchnię dokładnie odkurzyć.

Aplikacja systemu posadzkowego

Przed przystąpieniem do prac zapoznać się z instrukcjami technicznymi wszystkich materiałów. Prace prowadzić tylko wtedy, gdy temperatura i wilgotność powietrza i podłoża są zgodne z wytycznymi zapisanymi w instrukcji.

1. Gruntowanie podłoża

Wymieszać żywicę poliuretanową StoCrete PU 200 z utwardzaczem, dodać wypełniacz i ponownie wymieszać. Nanieść na przygotowane podłoże betonowe za pomocą szerokiej szpachli stalowej. Pozostawić do utwardzenia.

Parametry żywicy:

- przyczepność do podłoża min. 1,5 MPa,

- gęstość ok. 1,7 kg/dm3,

- wytrzymałość na ściskanie > 50 MPa.

2. Warstwa zasadnicza

Wymieszać żywicę poliuretanową StoCrete PU 250 z utwardzaczem, dodać wypełniacz, pigment i ponownie wymieszać. Nanieść na przygotowane podłoże betonowe za pomocą skrzyni układowczej a powierzchnię ujednolicić wałkiem malarskim. Pozostawić do utwardzenia.

Parametry żywicy:

- przyczepność do podłoża min. 1,5 MPa,

- gęstość ok. 2,16 kg/dm3,

- wytrzymałość na ściskanie > 60 MPa.