System StoCretec 3.1 StoPur IB 500 gładki

Beton zanieczyszczony olejem

Przygotowanie podłoża

Warstwę brudu z oleju i pyłów usunąć za pomocą szorowarki. Podłoże wyśrutować. Nanieść detergent wiążący olej, np. HVPO Ölentferner i dokładnie oczyścić za pomocą szorowarki lub szlifierki wolnoobrotowej ze szczotką o twardym włosiu. Detergent z rozpuszczonym olejem zebrać wydajnym odkurzaczem przemysłowym. Bezzwłocznie przystąpić do gruntowania.

Aplikacja systemu posadzkowego

Przed przystąpieniem do prac zapoznać się z instrukcjami technicznymi wszystkich materiałów. Prace prowadzić tylko wtedy, gdy temperatura i wilgotność powietrza i podłoża są zgodne z wytycznymi zapisanymi w instrukcji.

1. Gruntowanie podłoża

Wymieszać żywicę epoksydową StoPox HVP O z utwardzaczem. Nanieść na przygotowane podłoże betonowe za pomocą ściągaczki gumowej i wyrównać wałkiem nylonowym o włosiu długości ok. 13 mm. Obsypać suszonym piaskiem kwarcowym frakcji 0,4-0,8 mm. Pozostawić do utwardzenia.

Parametry żywicy:

- przyczepność do podłoża min. 1,5 MPa,

- gęstość min. 2,0 g/cm3,

- lepkość ok. 950 mPa∙s,

- twardość w skali Shore’a D = ok. 90.

2. Warstwa zasadnicza

Wymieszać żywicę poliuretanową StoPur IB 500 z utwardzaczem. Nanieść na zagruntowane podłoże za pomocą pacy ząbkowanej i odpowietrzyć wałkiem kolczastym. Pozostawić do utwardzenia.

Parametry żywicy:

- przyczepność do podłoża min. 2,0 MPa,

- lepkość 1800-2700 mPa∙s,

- twardość w skali Shore’a D 59-68,

- ścieralność w teście Taber do 52 mg (CS10/1000U/1000g).

3. Lakier matowy (warstwa opcjonalna)

Wymieszać żywicę poliuretanową StoPur WV 205 transparent z utwardzaczem. Nanieść na podłoże za pomocą ściągaczki gumowej i wyrównać wałkiem z mikrowłókna o włosiu długości ok. 8 mm. Pozostawić do utwardzenia.

Parametry żywicy:

- przyczepność do podłoża min. 1,5 MPa,

- lepkość 200-400 mPa∙s.