System StoCretec 1.3 StoPox MS 200

Podłoża niskochłonne

Przygotowanie podłoża

Podłoże przeszlifować tarczą diamentową, z płytek ceramicznych zdjąć szkliwo. Następnie podłoże dokładnie odkurzyć. Ubytki i fugi wyrównać szpachlą epoksydową.

Aplikacja systemu posadzkowego

Przed przystąpieniem do prac zapoznać się z instrukcjami technicznymi wszystkich materiałów. Prace prowadzić tylko wtedy, gdy temperatura i wilgotność powietrza i podłoża są zgodne z wytycznymi zapisanymi w instrukcji.

1. Gruntowanie podłoża

Wymieszać żywicę epoksydową StoPox WG 100 z utwardzaczem i 10% dodatkiem wody. Nanieść na przygotowane podłoże betonowe za pomocą ściągaczki gumowej i wyrównać wałkiem nylonowym o włosiu długości ok. 13 mm. Pozostawić do utwardzenia. Zaleca się, aby żywica do gruntowania miała kolor taki sam, jak żywica powłoki.

Parametry żywicy:

- przyczepność do podłoża min. 1,5 MPa,

- lepkość 800-1200 mPa∙s,

- zawartość części stałych ok. 72%.

2. Powłoka

Wymieszać żywicę epoksydową StoPox MS 200 z utwardzaczem. Nanieść na zagruntowane podłoże za pomocą ściągaczki gumowej i wyrównać wałkiem nylonowym o włosiu długości ok. 13 mm. Pozostawić do utwardzenia.

Parametry żywicy:

- przyczepność do podłoża min. 1,5 MPa,

- lepkość 250-450 mPa∙s,

- ścieralność w teście Taber do 29 mg (CS10/1000U/1000g),

- I klasa przepuszczalności pary wodnej wg PN-EN 1504-2.